# Leistungsverzeichnis PANDOMO® TerrazzoBasic

PANDOMO® BG/BW TerrazzoBasic 2-lagig

auf Trennlage oder Dämmung

### Allgemeine Hinweise

Eingesetzte Produkte:

Über alle Produkte, die zur Herstellung des Bodenbelages inkl. Estriche, Spachtelmassen, Grundierungen etc. eingesetzt bzw. gebraucht werden, sind vom Bieter Technische Datenblätter bzw.

Produktdatenblätter dem Angebot beizulegen.

Bei Nichtabgabe der Technischen Datenblätter mit der Angebotsabgabe erfolgt automatisch der Ausschluss von der Submission und das Angebot wird nicht gewertet.

Systemprodukte:

Alle eingesetzten Produkte werden von einem Hersteller mit System-Garantie bezogen.

Dies beinhaltet auch Imprägnierungen, Versiegelungen und Oberflächenschutz. Es darf nur genormtes und zugelassenes oder durch ein in Deutschland anerkanntes Zertifikat

nachweislich gütegeprüftes, ungebrauchtes Material verwendet und eingebaut werden.

Emissionen von eingesetzten Bauprodukten

Bei diesem Projekt bestehen hohe Anforderungen an die eingesetzten Produkte hinsichtlich des

ökologischem und nachhaltigen Aspektes.

Es sind nur Produkte einzusetzen, die aufgrund ihrer sehr geringen Emissionen die Emicode-Klasse EC1Plus erfüllen und keine Lösemittel beinhalten.

Die Eignung der eingesetzten Produkte muss durch zugelassene Zertifikate sichergestellt sein.

Des Weiteren muss die Nachhaltigkeit der Produkte nach dem DGNB Standard belegt werden.

Grundlagen:

Für das Angebot, die beschriebenen Leistungen und die Ausführung dieses Gewerkes sind als

Grundlage die im Land der Ausführung geltenden allgemein anerkannten Regeln der Technik, sowie

Bestimmungen, Verordnungen, europäischen und nationalen Normen, Vorschriften, Richtlinien,

Merkblätter, usw. in jeweils aktuellster Fassung, anzunehmen.

Es gelten die Regeln für Verarbeitung von modernen Terrazzosystemen nach den ab 2007 geltenden anerkannten Regeln der Technik und nachfolgende DIN-Normen

DIN 18299 im Gesamten

DIN 18202 im Gesamten

DIN 18333 nur was Farbe und Struktur anbelangt, sowie werkseitig hergestellte Werkstücke.

Weitere Qualitätsmerkmale sind im Leistungsverzeichnis beschrieben.

Anderslautende Lieferungs- und Qualitätsbedingungen finden keine Anwendung.

Der Verweis auf weitere Merkblätter und Beschreibungen finden ebenfalls keine Anwendung.

Wertung:

Für das Angebot ist das vorgegebene Leistungsverzeichnis zu verwenden.

Bei der Auswertung des Angebotes kann nur ein vollständig ausgefülltes Leistungsverzeichnis

berücksichtigt werden.

Alternativvorschläge in Form von Nebenangeboten sind nicht zulässig.

Die Einbauweise mittels Betonmischer ist nicht zulässig.

Referenzen:

Es werden vergleichbare Referenzen in Bildform und Beschreibung für die Ausführung der Leistung

vorgelegt.

Auch Ortstermine werden ermöglicht.

Anforderungen an die Optik und Ausführungsqualität

Risse im Terrazzo werden nur toleriert, wenn die Rissbreite unter 0,4 mm liegt und die Rissanzahl per 100 qm auf einen Riss beschränkt bleibt.

Von dieser Regel sind nur jene Risse ausgenommen, deren Ursache im konstruktiven Baukörper liegen.

Bei Verbundkonstruktionen können Schwund- und Krakelleerisse nicht ausgeschlossen werden.

Weitere Qualitätsmerkmale sind im Leistungsverzeichnis beschrieben.

Die optische Qualität muss den genannten Merkmalen entsprechen.

Reinigungs- und Pflegekonzept:

Der Bieter hat seinem Angebot eine vom Hersteller des Bodenbelages vorgegebene Reinigungs- und Pflegeanleitung beizufügen.

Dieses muss auf  die jeweilige Nutzung des Projektes abgestimmt sein.

Leistungsverzeichnis

EP                         Summe

### Pos. 01

Baustelleneinrichtung

Pauschal                                                     	 	__________     €	        __________€

### Pos. 02

....... m² Auslegen Dämmung / Trittschall

€			  €

### Pos. 03

..... m² Trennschicht 2-fach auf geeigneten Untergrund auslegen.

Fabrikat ................

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

€			 €

Pos. 04

..... m² Estrich auf Trennschicht nach DIN 18353 / DIN 18560, Schichtdicke mind. 50 mm, auf Bodenfläche der Pos.03 inkl. aller nötigen Randstreifen auf geeignetem, den anerkannten Regeln der Technik entsprechenden Untergrund einbauen.

Als Bindemittel ist PANDOMO® BG Systemestrich, Mischungsverhältnis 1:4 / 1:5 in Gewichtsteilen

mit Sand der Körnung 0-8 mm, zu verwenden.

Anforderungen an den Estrich

- Begehbarkeit nach 8 Stunden

- Verlegereife nach 24 Stunden

- Systemprodukt für Terrazzobelag

Für die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des Herstellers.

€			 €

#### Pos. 05

Prüfen des Untergrundes auf seine

Restfeuchte mittels CM-Messgerät

je mindestens 3 Messungen bis 50 m².

_______ Messungen		_________        €		____________€

Pos. 06

Liefern und einbauen von Schwundfugen für PANDOMO® TerrazzoBasic Höhe ____X__ nach Herstellerangaben montieren.

a) Edelstahl

b) Alu

c) Messing

d) PVC

e) Alternativ

Typ __________ Hersteller __________

_______m		_________        €		____________€

Pos. 07

Liefern und einbauen von Feldbegrenzungsschienen für PANDOMO® TerrazzoBasic geschliffen Höhe __X__ nach Herstellerangaben montieren.

a) Edelstahl

b) Alu

c) Messing

d) PVC

Typ __________ Hersteller __________

_______m		_________        €		____________€

#### Pos. 08

Untergrundvorbereitung

Reinigung von grober Verschmutzung und Bauschutt bauseits in Containern entsorgen.

_______m²                                                	  __________   €	            ________€

#### Pos.09

Haftgrundierung  für PANDOMO® TerrazzoBasic mit Bindemittel PANDOMO® BG und Wasser anrühren und in einer schlammig-flüssigen Konsistenz auf Zementgrund auftragen 
(25 kg PANDOMO® BG / PANDOMO® BW: 6 l Wasser).

_______m²                                                	  __________   €	            ________€

#### Pos. 10

Einbringen des PANDOMO® TerrazzoBasic mit einer KH von mind. 25 mm inkl. aller nötigen Randstreifen auf geeignetem, den anerkannten Regeln der Technik entsprechendem Untergrund.

Als Bindemittel ist PANDOMO®  BG/BW zu verwenden. Der Zuschlag ist eine regionale Natursteinkörnung, welche zu verarbeiten ist. Es sind erhöhte Anforderungen an die Oberflächenebenheit nach DIN 18202, Tab.3 Zeile 4 gestellt.

Die fertige Oberfläche muss nach DIN EN 51131 der Rutschklasse R9, nach  DIN EN 13501-1 Brandklasse A2-S1 und nach Emicode der Emissionsklasse EC1Plus entsprechen.

Anforderungen an den Terrazzo

- Poren bis max. 1 mm Durchmesser

- Schleifspuren sind nicht zulässig

- Keine Rissbildung im Terrazzobelag (siehe allgemeine Hinweise)

- Produktkomponenten im System

- nach 8 Stunden begehbar

- nach 24 Stunden schleifbar

- geringes Schwundmaß

- schnell belastbar

_______m²                                                	  __________   €	            ________€

#### Pos. 11

Mehrstärke des PANDOMO® TerrazzoBasic je 5 mm

als Zulage zu Pos. 10

_______m² und            mm	  __________   €	            ________€

#### Pos. 12

Einbau des PANDOMO® TerrazzoBasic, jedoch auf einer Rampe mit 4% Gefälle

als Zulage zu Pos. 10

_______m² und            mm	  __________   €	            ________€

#### Pos. 13

Vergütung des PANDOMO® TerrazzoBasic mit 10% Anteil einer Natursteinkörnung, Farbe nach Wahl des Auftraggebers

als Zulage zu Pos. 10

_______m² und            mm	  __________   €	            ________€

#### Pos. 14

Vergütung des PANDOMO® TerrazzoBasic mit 20% Anteil einer Natursteinkörnung, Farbe nach Wahl des Auftraggebers

als Zulage zu Pos. 10

_______m² und            mm	  __________   €	            ________€

#### Pos. 15

Vergütung des PANDOMO® TerrazzoBasic mit geeigneten Farbpigmenten, Farbe nach Wahl des Auftraggebers

als Zulage zu Pos. 10

_______m² und            mm	  __________   €	            ________€

#### Pos. 16

Herstellen von farblich unterschiedlichen Feldern

als Zulage zu Pos. 10

_______m²                                                	  __________   €	            ________€

#### Pos. 17

Herstellen von Friesen mit einer Breite von _____ cm

als Zulage zu Pos. 10

_______m                                              	  __________   €	            ________€

#### Pos. 18

Herstellen von Ornamenten und Sonderformen nach Zeichnung des Planers

als Zulage zu Pos. 10

_______ Stück                                             	  __________   €	            ________€

#### Pos. 19

Herstellen bzw. Anarbeiten an Türdurchgänge, Nischen, Pfeilern, Leitungen und Einbauteile

als Zulage zu Pos. 10

_______ Stück                                             	  __________   €	            ________€

#### Pos. 20

Schleifen des PANDOMO® TerrazzoBasic vom Grobschliff bis zum Feinschliff Korn 400 in 4 bis 5 Arbeitsschritten ohne Spachteln.

_______m²                                                	  __________   €	            ________€

#### Pos. 21

Spachteln des geschliffen PANDOMO® TerrazzoBasic erfolgt vor dem letzten Schliff mit PANDOMO® TFW Füllspachtel.

_______m²                                                	  __________   €	            ________€

#### Pos. 22

Schleifen von Türdurchgängen, Nischen, an Pfeilern, Leitungen und Einbauteilen
als Zulage zu Pos. 18.

_______ Stück                                             	  __________   €	            ________€

#### Pos. 23

Grundreinigen des PANDOMO® TerrazzoBasic geschliffen mit einem geeigneten säurefreien Grundreiniger.

_______m²                                                	  __________   €	            ________€

#### Pos. 24

Imprägnieren des PANDOMO® TerrazzoBasic mit einer geeigneten Imprägnierung

z.B. Firma HTC: StoneProtection,

Firma MKS: Thilos,

Firma Obtego AG: Obtego R 400

_______m²                                                	  __________   €	            ________€

#### Pos. 25

Einpflegen des PANDOMO® TerrazzoBasic mit einer geeigneten Einpflege, passend als Systemprodukt zu Pos.23

_______m²                                                	  __________   €	            ________€

#### Pos. 26

Entsorgen von Schlämmen und Stäuben die beim Schleifen anfallen, nach den Bestimmungen der örtlichen Gemeinde.

_______cbm                                            	  __________   €	            ________€

#### Pos. 27

Abkleben und Schützen von Bauteilen und Einbauteilen, Folienhöhe mind. 80 cm inkl. späterer Entsorgung.

_______m                                              	  __________   €	            ________€

#### Pos. 28

Herstellen von PANDOMO® TerrazzoBasic örtlichen Hohlkehlsockelleisten, Höhe bis 7 cm / 10 cm.

_______m                                              	  __________   €	            ________€

#### Pos. 29

Zulage zu Pos. 28 für

Ausbilden von Innen- und Außenecken.

_______ Stück                                             	  __________   €	            ________€

#### Pos. 30

Liefern und Einbauen von PANDOMO® TerrazzoBasic Sockelleisten, Höhe bis 7 cm / 10 cm, 
Dicke 1,5 cm, Länge bis 40 cm.

_______m                                              	  __________   €	            ________€

#### Pos. 31

Herstellen und Einbauen von Treppenstufen 1 m, Trittstufe 4 cm und Stellstufe 2 cm nach Zeichnung des Planers.

_______ Stück                                             	  __________   €	            ________€

#### Pos. 32

Elastische Fugen mit ARDEX ST Naturstein-Silicon den technischen Regeln entsprechend herstellen, Breite bis 10 mm.

_______m                                              	  __________   €	            ________€

#### Pos. 33

Anlegen einer Musterfläche. Farbe und Optik nach Vorgabe des Auftraggebers.

Pauschal 1 qm                                              	  __________   €	            ________€

#### Pos. 34

Zulage für erhöhten Arbeitsaufwand und lange Transportwege.

Pauschal                                             	  __________   €	            ________€

Summe Gesamt  	_______________€

+ 19 % MWST	_______________€

Gesamtsumme	_______________€